# Text boxes

1 an dans son emballage d’origine stocké entre + 5°C et + 30°C

Bien que les produits sélectionnés pour la formulation soient peu dangereux, ils peuvent provoquer par contact, des allergies chez certaines personnes particulièrement sensibles. Les souillures d’encres sur la peau seront nettoyées à l’eau savonneuse dans les plus brefs délais.

Dans tous les cas, se reporter directement aux fiches de sécurité.

Les pots ouverts pour le prélèvement doivent être soigneusement  refermé afin d’éviter toute contamination, poussières etc…

Par évaporation de l’eau pendant 1 à 2 minutes entre 50 et 60°C selon la maille utilisée.

PERMACOL HYDRO 1 kg

Nous préconisons le nettoyage à l’eau.

Prêt à l’emploi et pouvant être diluée à l’eau.

En maille 120 T, 1 kg de PERMACOL HYDRO couvrira environ 50 m².

- Aspect

Satiné, touché collant

- Applications

Adhésif de type PSA pour transfert à sec.

- Avantages majeurs

Permet un transfert simple et rapide du décor, très souple et résistant aux UV.

- Impressions

Machines automatiques, cylindre.

Tissus : tous les types de maille de 71 à 120 fils/cm

Reports : les émulsions et films doivent être résistantes à l’eau.

Polyuréthane dureté Shore supérieure à A65 Shore (Soft), bon affûtage.

PERMACOL HYDRO

05/01/2016

Aaaaaaa.

Aaaaaaa.

Aaaaaaa.

Aaaaaaa.

Aaaaaaa.