# Text boxes

SOLVCARD 1 kg

SOLVCARD 5 kg

2 ans dans son emballage d’origine stockés entre +5°C et +35°C

Elle s’effectue au minimum entre 130° et 140° pendant 5 à 15 minutes et avec l’utilisation d’un film overlay enduit

Exemples de performances : les encres SC imprimées sur PVC 400 µ, laminées avec un overlay enduit de 60 µ dans un appareil de type Oasys OLA6H, et testées avec un dynamomètre Lloyd LS1 équipé de l’accessoire TG113 permettant de réaliser des essais de pelage à 90°, présentent une résistance de pelage de 10 N/cm en moyenne.

Par évaporation de solvant, dans un tunnel à air chaud à 50°C bien ventilé, pendant quelques minutes.

Les pots ouverts pour le prélèvement doivent être soigneusement  refermé afin d’éviter toute contamination, poussières etc…

Blanc: mailles 77 à 120 fils/cm

Métalliques : mailles 61 à 120 fils/cm

Nacres : mailles de 50 à 120 fils/cm

Reports : les émulsions et films doivent être résistants aux solvants

Polyuréthane dureté moyenne HR1 75 Shore ou médium.

Avec un tissu 120 fils/cm, 1 kg couvrira de 55 à 65 m² environ.

Les encres Solvcard peuvent être dilués jusqu’à 10% au SC201. En cas de température ambiante élevée ou si les encres ont tendance à sécher dans l’écran, une partie du diluant peut être remplacée par le SC201.

Les encres de la gamme Solvcard sont miscibles entre elles.

Nous préconisons le solvant de nettoyage 77BIO

Bien que les produits sélectionnés pour la formulation soient peu dangereux, ils peuvent provoquer par contact des allergies chez certaines personnes particulièrement sensibles. Les souillures d’encres sur la peau seront nettoyées à l’eau savonneuse dans les plus brefs délais. Dans tous les cas, se reporter directement aux fiches de sécurité.

- Aspect

Satiné brillant.

- Applications

Impression sur supports PVC rigide à partir de 120 µ.

- Avantages majeurs

Accepte la surimpression des encres offset, Aquacard et Uvicard, la lamination et l’embossage. Faible dépôt d’encre.

Excellente stabilité dans l’écran. Encre non classifiée.

- Impressions

- Machines automatiques, semi-automatiques.

- Couleurs

Blanc opaque, métalliques, nacres, couleurs transparentes.

SOLVCARD

19/01/2016

Racle polyuréthane souple, 65 Shore afin d’obtenir un maximum de dépôt

UV RELEX  1kg

UV RELEX 5 kg

L’encre UVRELEX est prête à l’emploi.

Nous préconisons le solvant de nettoyage 77NETX2 ou X3